Síntesis y estabilización de Dopamina insertada en una matriz de TiO2 por el método sol-gel

G. Prado-Prone 1*, J. A. García-Macedo 2, G. Valverde-Aguilar 3, P. Vergara-Aragón4

1 Facultad de Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito Exterior, C.U., México D. F., 04510

2 Departamento de Estado Sólido. Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. C.P. 04510.

3 CICATA Unidad Legaria. IPN. Legaria 694, Col Irrigación, Miguel Hidalgo, 11500 Ciudad de México, Distrito Federal, Mexico.

4 Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México. México D. F. C. P. 04510

E-mail: ga_ginita@hotmail.com

La dopamina (DA) es inestable químicamente ya que tiende a oxidarse con la luz y con el aire al ser una fuente mayoritaria de las especies de oxígeno reactivas. En este trabajo se describe la síntesis vía sol-gel de una matriz de TiO2 amorfo, que es muy estable químicamente y no tóxica; dentro de la cual se introdujo la DA formando el complejo TiO2/DA. Se logró estabilizar la DA retardando su proceso de oxidación y preservando su actividad biológica en forma prolongada. En una segunda muestra, se añadió el éter 15-Crown-5, con el que se retardó aún más el proceso de oxidación de la DA y formó nanocristales en la matriz. El monitoreo del proceso de oxidación de la DA de ambos complejos se realizó por absorción óptica y espectroscopia infrarroja. Al complejo TiO2/DA/15C5 se le realizaron estudios de TEM y DRX.

*Agradecemos el apoyo a los proyectos CONACYT 79781, PUNTA, RedNyN, PAPIIT IN107510 y Proyecto SIP 20113905. Los autores agradecen al M. en C. Manuel Aguilar-Franco, Luis Rendón y a Diego Quiterio por la asistencia técnica.